OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

ROBÓTY BUDOWLANE  POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.MARKIEFKI 64 W KATOWICACH

Budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany na działce nr 33 km 31 obręb Dz. Bogucice-Zawodzie 0002 przy ul. Markiefki 64 w Katowicach własność Miasto Katowice we władaniu KZGM został wybudowany pod koniec XIX wieku.

Aktualny zły stan techniczny nieruchomości jest spowodowany wiekiem budynku, nieprawidłowo wykonaną w przeszłości naprawą elewacji bocznych oraz od strony podwórza i brakiem właściwej konserwacji. Przedmiotowe elewacje zostały poddane remontowi polegającemu między innymi  na wymianie spoinowania. Ceglane ściany zostały wyspoinowane zaprawą cementową co zakłóciło prawidłowy przebieg dyfuzji wilgoci  na zewnątrz, powodując jednocześnie jej nadmierne kumulowanie się w materiale ceramicznym elewacji.  Nagromadzona wilgoć w okresach zimowych, przy występowaniu kolejnych cyklów zamrażania i rozmrażania, doprowadziła do degradacji, najpierw lica cegieł. Cegły pozbawione tej warstwy nie stanowiły już żadnej przeszkody dla negatywnego oddziaływania czynników atmosferycznych. W konsekwencji postępująca  erozja na elewacjach budynku objęła jej znaczne  fragmenty.

W obecnej sytuacji, należy wymienić uszkodzone fragmenty elewacji, oczyścić z farby olejnej cokół budynku, wykonać spoinowanie całej powierzchni elewacji łącznie z jej hydrofobizacją. Równie istotne jest uszczelnienie parapetów zewnętrznych oraz  poddanie gruntownej naprawie okien na klatce schodowej i wymianie drzwi wejściowych.

Elewacja frontowa z cegły licowej wymaga oczyszczenia zgodnie zasadami konserwatorskimi, usunięcia samosiejek ze ściany attykowej, przemurowania odspojonych rolek na zewnętrznych krawędziach attyki. Następnie należy elewację wyspoinować (obecnie fugi są puste) i poddać zabiegowi hydrofobizacji.

Należy wykonać roboty budowlane polegające na:

-	wymianie uszkodzonych części elewacji ceramicznej,

- uzupełnieniu ubytków w elewacji ceramicznej,

- przemurowania pęknięć na ścianach zewnętrznych,

- wymianie i uzupełnieniu spoin między cegłami,

- oczyszczeniu elewacji, (chemiczne z farb olejnych, emulsji, graffitii)

- scaleniu kolorystycznemu elewacji,

- impregnacji hydrofobowej elewacji,

- wymianie wyeksploatowanych okien i drzwi wejściowych klatki schodowej,

- naprawie pokrycia dachowego,

- hydrofobizacji powierzchni z cegły,

- remoncie ogrodzenia podwórza polegającego na uzupełnieniu ubytków, oczyszczeniu 	oraz wymianie spoin muru ceglanego.

Całość robót należy wykonać zgodnie z zasadami prac konserwatorskich.

Przyjęte rozwiązania materiałowe:

- impregnat hydrofobowy klasy ASOLIN - WS, FUNCOSIL WS, SILOXAN lub

POLISIL TG 500

- cegła licówka kl 25 N/mm2 lub wyższej Mrozoodporność pełna, cegła budowlana

pełna kl. 20 zgodnie z Normą PN-EN-771-1;2011

-  cement portlandzki 35 bez dodatków

zawartość siarczków max 3,50%

zawartość chlorków  0,100 %

czas wiązania 75 min.

zgodność z Normą EN 197-1 oraz EN 197-2

- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowana

kit plastyczny odporny na działanie promieniowania UV np. SODUAL lub TYTAN

- emalia alkidowa do malowania powierzchni metalowych i drewna

emalia alkidowa do drewna i metalu np. Tikkurila Everal Matt przeznaczona do   	ochronno-dekoracyjnego malowania elementów wykonanych z drewna i metalu, 	znajdujących się zarówno wewnątrz jak i zewnątrz pomieszczeń

Parametry:  Baza A,B stopień połysku -mat wydajność 8-12 m2/l odporność na 	warunki atmosferyczne: bardzo dobra

- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, osnowa z 	włókniny poliestrowej, wierzchnia strona papy pokryta posypką gruboziarnistą. 	Wzdłuż jednego brzegu znajduje się pas nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z 	tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona folią z tworzywa 	sztucznego. Klasa odporności na ogień: F

- piasek kwarcowy 0,7-1,2 mm do piaskowania murów

uszlachetniony piasek kwarcowy do obróbki strumieniowo ściernej o twardości 7 	Mohs zawartości nadziarna max 15% o gęstości nasypowej ok 1,6 t/m3 Zalecana 	frakcja do delikatnego piaskowania elewacji ceglanej (hydropiaskowanie) 0,8 – 2,0

- preparat do usuwania farby olejnej ze ścian ceglanych

przykładowo zalecany preparat typu BIOSTRIP 20 - wodny środek do usuwania 	powłok  lakierniczych nie zawierający rozpuszczalników ropopochodnych i chlorku 	metylenu, lub preparaty chemiczne typu  DIALL, Rust oleum, Remover.

- zaprawa do spoinowania

renowacyjna zaprawa do spoinowania istniejących spoin w murach ceramicznych i 	kamienia. Kruszywo do 0,5 mm wytrzymałość na ściskanie 2,5 N/mm2, zużycie ok 	1,6 kg/dm3 spełniające PN-EN 998-2-2-2012 -(EN 998-2-2010) przykładowo typu 	ATLAS ZŁOTY WIEK z trasem FG05 lub równoważne zaprawy np.  KNAUF, 	CERESIT, SOLBET

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia:

A - wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonania robót i zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych robót.

B – teren na którym prowadzone będą roboty budowlane należy oznakować tablicami ostrzegawczymi i ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobą postronnym.

C – wzdłuż rusztowania  należy wykonać daszki zabezpieczające oraz uszczelnić najniższy podest roboczy przed osypywaniem się drobnych frakcji pyłów z czyszczenia elewacji